Изготовитель: ООО «РОДНИК» (ИНН 6726018094)
Адрес производства: 215500, Смоленская область, город Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Документ о качестве №:
Выдан: 

Наименование изделий: Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации
Маркировка и количество изделий: 


Марка бетона (проектный класс) по прочности на сжатие: М300 (В22,5)
Нормируемая отпускная прочность бетона: Не менее 70%
Требуемая отпускная прочность бетона (при факт. коэф. вариации прочности бетона): 210 кг/см2
Марка бетона по морозостойкости: F100
Марка бетона по водонепроницаемости: W4
Водопоглощение бетона по массе: 2%
Отпускная влажность бетона: 3%	
Средняя плотность бетона: 2400 кг/м3

Обозначение стандарта: 
Номер серии и выпуска рабочих чертежей: ТУ 23.61.12-083-275643-71-2017
Марка стали закладных изделий и впусков арматуры: ГОСТ 5781-82 (Al, Alll), ГОСТ 6727-80 (Вр-l), ВСт3пс2 (Al)
Предприятие гарантирует, что прочность бетона достигает требуемой прочности, соответствующей проектной марки (классу) бетона в возрасте 28 суток со дня изготовления изделия.



ОТК __________
