Изготовитель: ООО «РОДНИК» (ИНН 6726018094)

Адрес производства: 215500, Смоленская область, город Сафоново, Минское шоссе 297 км.

Документ о качестве №:

Выдан:

Наименование изделий: Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации

Маркировка и количество изделий:

Марка бетона (проектный класс) по прочности на сжатие: М300 (В22,5)

Нормируемая отпускная прочность бетона: Не менее 70%

Требуемая отпускная прочность бетона (при факт. коэф. вариации прочности бетона): 210 кг/см2

Марка бетона по морозостойкости: F100

Марка бетона по водонепроницаемости: W4

Водопоглощение бетона по массе: 2%

Отпускная влажность бетона: 3%

Средняя плотность бетона: 2400 кг/м3

Обозначение стандарта:

Номер серии и выпуска рабочих чертежей: ТУ 23.61.12-083-275643-71-2017

Марка стали закладных изделий и впусков арматуры: ГОСТ 5781-82 (Al, Alll), ГОСТ 6727-80 (Вр-l), ВСт3пс2 (Al)

Предприятие гарантирует, что прочность бетона достигает требуемой прочности, соответствующей проектной марки (классу) бетона в возрасте 28 суток со дня изготовления изделия.

ОТК __________