Приложение №1

К Договору поставки №_______ от «___» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2-х слойная Инженерная доска «ПАЗ-ГРЕБЕНЬ»

| Наименование показателя | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм |
| --- | --- | --- |
| Изготовитель - ООО "Токарев Паркет" |  |  |
| Материал - Дуб, фанера березовая влагостойкая марки "ФСФ" |  |  |
| Констуркция доски - Двухслойная, верхний слой из массива дерева, наклеен на нижний слой из фанеры |  |  |
| Тип соединения - Паз-гребень, микро-фаска 1,5 мм с четырех сторон |  |  |
| Финишное покрытие - Sayerlack (Италия);Verinpaints (Италия) HC Color Лак акриловый, класса Acrystone - Acrilmat 150 100 vary gloss ; OSMO; отсутствует Истираемость данного лака идентична классу износостойкости 21 и предполагает эксплуатацию в жилых помещениях не высокой проходимости |  |  |
| Толщина паркета | 15 | ±0,2 |
| Ширина паркета | 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 165, 180, 195 | ±0,15 |
| Толщина верхнего слоя (ламель) | 3 | ±0,15 |
| Толщина нижнего слоя (фанера) | 12 | ±0,15 |
| Зазоры между паркетными доски | до 0,1 |  |
| Отклонение от перпендикулярности смежных кромок | до 0,2 |  |
| Отклонение от продольной прямолинейности по лицевой стороне | до 0,5 |  |
| Отклонение от плоскости (выгнутость) | Допускается, если оно устраняется легким прижатием к ровной поверхности |  |
| Фаска по длине,o | 45 |  |
| Фаска по ширине,o | 45 |  |
| Длина инженерной доски | от 400 до 1700 (400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700) |  |
| Влажность на момент отгрузки, % | 9 | ± 3 |
| Цвет и текстура - Цветовые оттенки и текстура древесины являются естественными характеристиками натуральной древесины и не могут быть полностью идентичными в поставленной партии. Также допустимы некоторые отличия по указанным параметрам в сравнении с предоставленными образцами |  |  |
| Допустимые геометрические отклонения (примечание: допуски по геометрии штучного паркета по ГОСТ 862.1-85 к двухслойной инженерной паркетной доске НЕ ПРИМЕНИМЫ, поскольку действие ГОСТа распространяется только на паркетные планки толщиной до 15 мм, шириной до 90 мм, длиной до 500 мм. Для определения геометрических норм паркетной двухслойной инженерной паркетной используется ГОСТ 862.3-86 "Доски паркетные") |  |  |
| Упаковка и маркировка - Пачки упакованы в полиэтиленовую пленку. Каждая пачка содержит доски одного типа сортировки, ширины и толщины. Порода древесины планок лицевого покрытия, размеры доски, сорт, количество в квадратных метрах указывается на этикетке. Паркетные доски перевозят всеми видами крытых транспортных средств, обеспечивающих защиту изделий от механических повреждений и увлажнений. Пачки следует хранить уложенными на прокладках в правильные ряды и рассортированными по типам, маркам, размерам, породам древесины планок и вариантам их расположения в отапливаемых помещениях при относительной влажности воздуха от 40% до 60% в условиях, не допускающих увлажнения, поражения грибами и насекомыми. |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2-х слойная Инженерная доска «Замковая система соединения»

| Наименование показателя | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм |
| --- | --- | --- |
| Изготовитель - ООО "Токарев Паркет" |  |  |
| Материал - Дуб, фанера березовая влагостойкая марки "ФСФ" |  |  |
| Констуркция доски - Двухслойная, верхний слой из массива дерева, наклеен на нижний слой из фанеры |  |  |
| Тип соединения - ЗАМОК, микро-фаска 1,5 мм с четырех сторон |  |  |
| Финишное покрытие - Sayerlack (Италия);Verinpaints (Италия) HC Color Лак акриловый, класса Acrystone - Acrilmat 150 100 vary gloss ; OSMO; отсутствует Истираемость данного лака идентична классу износостойкости 21 и предполагает эксплуатацию в жилых помещениях не высокой проходимости. |  |  |
| Толщина паркета | 15 | ±0,2 |
| Ширина паркета | 130, 165 | ±0,15 |
| Толщина верхнего слоя (ламель) | 3 | ±0,15 |
| Толщина нижнего слоя (фанера) | 12 | ±0,15 |
| Зазоры между паркетными доски | до 0,1 |  |
| Отклонение от перпендикулярности смежных кромок | до 0,2 |  |
| Отклонение от продольной прямолинейности по лицевой стороне | до 0,5 |  |
| Отклонение от плоскости (выгнутость) | Допускается, если оно устраняется легким прижатием к ровной поверхности |  |
| Фаска по длине,o | 45 |  |
| Фаска по ширине,o | 45 |  |
| Длина инженерной доски | от 400 до 1500 (400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500) |  |
| Влажность на момент отгрузки, % | 9 | ± 3 |
| Цвет и текстура - Цветовые оттенки и текстура древесины являются естественными характеристиками натуральной древесины и не могут быть полностью идентичными в поставленной партии. Также допустимы некоторые отличия по указанным параметрам в сравнении с предоставленными образцами |  |  |
| Допустимые геометрические отклонения (примечание: допуски по геометрии штучного паркета по ГОСТ 862.1-85 к двухслойной инженерной паркетной доске НЕ ПРИМЕНИМЫ, поскольку действие ГОСТа распространяется только на паркетные планки толщиной до 15 мм, шириной до 90 мм, длиной до 500 мм. Для определения геометрических норм паркетной двухслойной инженерной паркетной используется ГОСТ 862.3-86 "Доски паркетные") |  |  |
| Упаковка и маркировка - Пачки упакованы в полиэтиленовую пленку. Каждая пачка содержит доски одного типа сортировки, ширины и толщины. Порода древесины планок лицевого покрытия, размеры доски, сорт, количество в квадратных метрах указывается на этикетке. Паркетные доски перевозят всеми видами крытых транспортных средств, обеспечивающих защиту изделий от механических повреждений и увлажнений. Пачки следует хранить уложенными на прокладках в правильные ряды и рассортированными по типам, маркам, размерам, породам древесины планок и вариантам их расположения в отапливаемых помещениях при относительной влажности воздуха от 40% до 60% в условиях, не допускающих увлажнения, поражения грибами и насекомыми. |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ПОСТАВЩИК: ООО «ТОКАРЕВ ПАРКЕТ» ИНН 5074046471 | ПОКУПАТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| _____________________ /Токарев К.В./ м.п. | _________________________/____________/ |