Химический анкер Акрилекс ЭА 360 мл эпокси-акрилат для любого бетона, кирпича , предназначен для надежной фиксации монтажных дюбелей, арматуры в бетоне, камне, дырчатом и монолитном кирпиче. Для средних и высоких нагрузок.

Продукт используют в дорожном строительстве, во время установки вентилируемых фасадов, маркиз, козырьков, дверей, лифтов, станков, стеллажей, мостов, каркасов зданий и других металлических конструкций.

Состав на основе модифицированной эпокси-акрилатной смолы не содержит стирола, обеспечивает наилучшее связывание и молекулярную адгезию с материалом основания. Введение специальных добавок в анкер Акрилекс ЭА увеличивает прочность на вырыв.

**Зависимость времени полимеризации от температуры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура °С материала основания | Время\*, мин. | |
| Использования | До нагрузки |
| -10 | 60\* | 240\* |
| -5 | 50\* | 180\* |
| 5 | 18 | 90 |
| 15 | 9 | 60 |
| 25 | 5 | 30 |
| 35 | 3 | 20 |

 \*при условии температуры картриджа не менее +20°С

Данные являются ориентировочными!