ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ (ЛКП)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей внешнего вида покрытия | Нормы ЛКП |
| 1 | Цвет покрытия | Цвет окрашеной поверхности материала должен быть согласован с Заказчиком в установленном порядке с изготовлением контрольного образца цвета. Маркировка должна полностью совпадать с маркировкой указаной в договоре.  |
| 2 | Трещины на ЛКП | Допускаются в районе нахождения сучков |
| 3 | Пузыри(в том числе проколы) | Не допускаются |
| 4 | Включения(мусор) | Не допускаются |
| 5 | Царапины шириной меньше 0,5мм и глубиной не более толщины ЛКП | Допускаются |
| 6 | Пропуски лакокрасочного материала или просвечивание нижележащего слоя на укрывной схеме покраски | Не допускается |
| 7 | Потеки, наплывы ЛКМ | Не допускаются |
| 8 | Поднятие ворса | Допускается в районе нахождения сучков |
| 9 | Не равномерность матовости или глянца | Допускается из-за поднятия ворса в районе сучков |
| 10 | Разнооттеночность | Допускается при использовании не укрывных красок и лаков, в связи с тем, что древесный материал имеет не однородную природную окраску, особенности строения и химического состава древесины, а также разная шероховатость на радиальном и тангенсальном разрезе приводит к не равномерной впитываемости древесины. |
| 11 | Образование пятен, выделение смолы | Допускаются в связи с естественными процессами происходящими в древесине. |
| 12 | Толщина слоя ЛКП | В зависимости от выбранной схеме покраски: Тонкослойная – не нормируется Толстослойная - 270-300 микрон мокрого слоя. |

